|  |
| --- |
| **FTM® Shaking Table Model Specifications** email: customer@sinoftm.com |
| Name | Grit concentrator table | Fine sand concentrator table | Sludge concentrator table |
| Bed surface Dimensions | Length(mm) | 4450 | 4450 | 4450 |
| Driving part Width(mm) | 1855 | 1855 | 1855 |
| Concentrate part Width(mm) | 1546 | 1546 | 1546 |
| Max.feeding size(mm) | 2 | 0.5 | 0.15 |
| Feeding amount(t/d) | 30-60 | 10-20 | 15-25 |
| Feeding thickness(%) | 25-30 | 20-25 | 15-25 |
| Stroke(mm) | 16-22 | 11-16 | 8-16 |
| Frequency(f) | 45-48 | 48-53 | 50-57 |
| Bed surface Water quantity(t/d) | 80-150 | 30-60 | 10-17 |
| Bed surface Horizontal obliquity(°) | 2.5-4.5 | 1.5-3.5 | 1-2 |
| Bed surface Portrait obliquity(%) | 1.4 | 0.92 | ---- |
| Table board corner(°) | 32-42 | 40 | 42 |
| Concentrating area(㎡) | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Bed surface Length ratio | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Shape of side-bed surface | Rectangle | Zigzag | Triangle |
| Motor power(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Transmission device | Eccentricity |

shaking table

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/mineral-processing-equipment/shaking-table/